Полиуретановая пропитка «МультиПротект-ПУ» применяется в качестве износостойкого защитного пропиточного состава для бетона, штукатурки, камня, древесины.

Пропитка используется для обеспыливания и защиты фасадов зданий, дорожек из натурального и искусственного камня, изделий из древесины (лестницы, беседки, срубы, паркет, мебель), кирпича и бетона (полы в гаражах, складах, подъездах, стяжки, ступени, брусчатка) от истирания, выветривания, потемнения, избыточного попадания влаги, а также от агрессивных атмосферных и микробиологических воздействий. Кроме того, применяется для запечатывания биозащитных составов (антисептиков) после обработки древесины, кирпича, бетона, для антикоррозионной защиты бетонных и металлических изделий, работающих в условиях умеренного и холодного климата при температурах от -50 до +100ºС.

Пропитка обладает высокой проникающей способностью (до 8 мм) в поры материала, образует прочный износостойкий слой, защищая материал изнутри без поверхностной пленки (глянца). Используется при реконструкции зданий и сооружений для укрепления разрушающихся и пылящих полов, стяжек, штукатурок, кирпича. Допускает введение в состав пигментных паст на масляной основе, антикоррозийных паст, тонеров, люминофоров, медной или алюминиевой пудры, сухих пигментов.

Пропитка представляет собой раствор форполимера в смеси органических растворителей с технологическими добавками. Отверждается естественной влагой воздуха. Время отверждения зависит от температуры и влажности окружающей среды и составляет от 4 до 12 часов.

Основные преимущества пропитки «МультиПротект»:

- химическая стойкость к химически агрессивным компонентам;

- после полного отверждения физиологически безопасна;

- возможность добавления колера в объем композиции, а также окрашивание красками на органической основе;

- устойчивость к абразивному износу;

- высокая проникающая способность;

- хорошая адгезия к большинству строительных материалов (бетон, металл, шифер);

- обеспыливает основание;

- создает эффект «мокрого камня».

Области применения:

- гидроизоляция фундаментов домов и цоколей зданий, защита систем водоотвода в строительстве и ремонте мостов;

- устройство полимерных полов административных и производственных помещений, складов, гаражей, полов ферм, и т. д.

- обеспыливание поверхности;

- защита основания от коррозии в условиях агрессивных сред.

Способ применения: Основание должно быть очищено от грязи, масляных загрязнений, известкового молочка, пыли, ржавчины. Основание должно быть сухим (влажность не более 4%)! Пропитку наносят безвоздушным распылением, кистью или велюровым валиком, не допуская образования луж и потеков.

Для защиты бетонных, деревянных, паркетных полов пропитку наносят в два-три слоя с расходом 200-300 г/м2 (в зависимости от пористости основания); для получения покрытий на фасадах из пористого камня наносить пропитку с расходом 150 – 200 г/м2 в один-два слоя.

Межслойная сушка от 4 до 12 часов при температуре +18ºС.

При температуре ниже +5°С время межслойной сушки должно составлять не менее 10-15 часов и не более 24 часов.

В случае плохого впитывания необходимо разбавить ксилолом, растворителями типа Р-4, Р-5 или ацетоном (при использовании в отрицательных температурах).

Использование растворителя типа 646, спиртов и воды запрещено!

Проведение работ возможно при температуре от -15°С до +40°С.

После вскрытия упаковки состав выработать в течение трех суток.

Меры предосторожности: состав транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Не допускать попадания внутрь организма, в глаза, на кожу. Использовать средства защиты для работы с ЛКМ. Не допускается использование пигментных паст на гликолевой или спиртовой основе. Тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня! Работать в хорошо проветриваемом помещении.

Сертифицировано. СЭЗ №77.МО.01.222.П.000128.01.10 выдано Главным центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны РФ. Отвержденное покрытие экологически безопасно.

Состав: полиуретановая смола, пластификатор, ускоритель, адгезив, разбавитель.

Свойства пропитки:

| Вязкость по ВЗ-246, не более | 15 сек |
| --- | --- |
| Массовая доля не летучих веществ | 30-35% |
| Время высыхания до степени 3 (при 20°С) До отсутствия отпечатка | не более 4-х часов не более 24-х часов |

Свойства покрытия:

| Внешний вид | янтарный |
| --- | --- |
| Твердость по Шору А | не менее 97 у.е. |
| Прочность пленки при растяжении | не менее 45 МПа |
| Водопоглощение при 20°С в течение 24 ч. | не более 1,5% |
| Относительное удлинение при растяжении | не менее 80% |
| Стойкость к истиранию, мкм/м2 (ГОСТ 27820-88) | 3,1 |
| Адгезия к бетону, металлу, дереву, МПа | 2,0 (20 кгс/см2) |

Химическая стойкость покрытия в течение 12 месяцев. Толщина покрытия 80 мкм, нанесенного на сталь Ст.45.

| NaCl, 10%-ный раствор | Без изменений |
| --- | --- |
| NaOH, KOH 10%-ный раствор | Без изменений |
| H2SO4, 10%-ный раствор | Без изменений |
| Вода водопроводная | Без изменений |
| H2O2, 10%-ный раствор | Без изменений |
| Мазуты | Без изменений |
| Бензины, дизельное топливо | Без изменений |
| Ацетон | Разрушается |
| Молочная кислота, 25%-ный раствор | Без изменений |
| Лимонная кислота | Без изменений |
| Раствор дубильной кислоты | Без изменений |
| Аммиак, 10%-ный раствор | Без изменений |
| Ксилол | Через 10 суток теряет прочность |
| Метиленхлорид | Разрушается через сутки |
| Соляная кислота, 10% | Разрушается через 6 суток |
| Азотная кислота, 10% | Разрушается через 20 суток |