Гидроизоляционная пропитка «МультиПротект-П»

Гидроизоляционная пропитка «МультиПротект-П» используется в качестве пропиточного состава для изделий на минеральных связующих – бетон, гипс, шифер, штукатурка, брусчатка, различные виды камня.

Обработанные пропиткой пористые основания приобретают высокие гидроизоляционные и гидрофобные (водоотталкивающие) свойства. Резко повышается водонепроницаемость и снижается водопоглощение защищаемого материала конструкций, имеющих постоянный или эпизодический контакт с водой.

Пропитка полностью обеспыливает поверхность, упрочняет ее и надежно защищает от воздействия таких агрессивных сред, как растворы солей, кислот, щелочей, различных окислителей и т.д..

Глубина проникновения пропитки — от 2 до 5 мм (в зависимости от пористости основания). Следует отметить, что содержание нелетучих веществ в гидроизоляционной пропитке «МультиПротект-П» достигает очень высокого значения – 45% при вязкости всего 13 секунд. Благодаря этому пропитка хорошо растекается по поверхности и закупоривает практически все поры на указанную глубину. Подавляющее большинство распространенных пропитывающих составов содержат всего 8 – 15% нелетучих веществ.

Гидроизоляционная пропитка «МультиПротект-П» может наноситься как на сухие поверхности, так и на поверхности с повышенной остаточной влажностью – до 12% масс (свежий бетон), однако при этом глубина проникновения пропитки составляет до 2 - 3 мм при сохранении высокой степени адгезии к подложке (20-25 кгс/см2).

В случае особых требований, предъявляемых к степени водонепроницаемости материала, эффективность защитного действия гидроизоляционной пропитки может быть усилена использованием Защитной пропитки «МультиПротект-П» или полиуретановых лаков, компаундов, олигомеров торговой марки «МультиПротект». В этом случае поверхность дополнительно приобретает повышенную химическую и механическую стойкость.

Основными показателями, характеризующими эффективность использования тех или иных водоотталкивающих составов, являются значения водонепроницаемости и водопоглощения изделий. Использование гидроизоляционной пропитки «МультиПротект-П» с расходом  350 – 500 мл/м2 в сочетании с двумя слоями Защитной пропитки «МультиПротект-П» с расходом до 300 мл/м2 позволяет повысить марку бетона по водонепроницаемости с W2 до W14 – W16, а водопоглощение снижается с 3% до 0,3%. Испытания проводились на бетоне марки М200. В случае применения только гидроизоляционной пропитки «МультиПротект-П» (без Защитной пропитки «МультиПротект-П») степень водонепроницаемости составляет W8 – W10, водопоглощение 0,8%.

Известно, что по строительным нормам необходимо, чтобы уровень пола в санузлах был ниже уровня пола в коридорах основных помещений. Устройство традиционной битумной гидроизоляции в санузлах толщиной 5-8 мм требует увеличения толщины бетонной стяжки в основных помещениях. Гидроизоляция «МультиПротект-П» не имеет собственной толщины, гидроизоляционным становится бетон на глубину проникновения пропитки, что позволяет сэкономить значительные средства при устройстве бетонных полов в основных помещениях и коридорах. Для заполнения рустов и трещин изготавливается мастика: цемент (песок) или их смесь с добавлением гидроизоляционной пропитки «МультиПротект-П» до состояния шпатлевки (обычно до 400 г на 1 кг цементно-песчаной смеси).

Для обеспечения уровня влагонепроницаемости W3 газосиликатного блока рекомендуется нанести первым слоем гидроизоляционную пропитку «МультиПротект-П» с расходом 500-600 мл/м2, затем два слоя Защитной пропитки «МультиПротект-П» с расходом 300-400 мл/м2 и 200-300 мл/м2 соответственно.

Обработанная гидроизоляционной пропиткой «МультиПротект-П» поверхность может покрываться декоративными лакокрасочными материалами (НЦ, УР, ЭП и др.), полиуретановыми лаками и компаундами, битумными мастиками или может штукатуриться. Поверхность бетона перестает липнуть примерно через 1 час после обработки. Пропитку можно использовать как в случае прямого, так и обратного давления воды. Однако в случае обратного давления гидроизолирующая способность будет обусловлена либо величиной адгезии полимера к основанию, либо прочностью материала основы на разрыв. Работы с пропиткой могут проводиться как летом, так и зимой от -30°С до +35°С.

Основные характеристики гидроизоляции «МультиПротект-П»:

| Пленкообразующее вещество: | (со)полимеризационные смолы винилового ряда |
| --- | --- |
| Растворитель: | Р-4А, Р-5А |
| Способ нанесения: | валиком, кистью, распылителем |
| Внешний вид пропитки: | Полупрозрачная жидкость желтого цвета. Допускается наличие легкоразмешивающегося осадка. |
| Внешний вид пленки: | прозрачное, бесцветное полуматовое покрытие |
| Условная вязкость при +20°С: | 10 – 15 секунд |
| Содержание нелетучих веществ: | 35 – 45% масс. |
| Время высыхания до степени 3 при +20°С: | не более 2 часов |
| Водопоглощение пленки при сорбционном равновесии, %: | 0,5 |
| Адгезия к бетону, МПа (кгс/см2): | не менее 2,5 (25) |

Хранение: Не менее 12 месяцев в закрытой таре при температуре не выше + 40°С, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Меры безопасности: Аналогичны мерам безопасности при работе с органорастворимыми лакокрасочными материалами типа ХВ, НЦ, ПУ, ПФ и т.д. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Плотно закрывать тару.

Фасовка: 1л; 2.4л; 5л; 25л; 50л; 200л.

Сравнительная характеристика гидроизолирующих композиций с гидроизоляционной пропиткой «МультиПротект-П»

Расход защитных композиций «МультиПротект» для иных строительных материалов подбирается экспериментально в зависимости от назначения покрытия (гидроизоляция, гидрофобизация и грязезащита, обеспыливание, повышение уровня гидратации бетона при заливке полов), материала  и пористой структуры изделия.

# Text boxes

| Параметр | Цементно-песчаная «Пенетрон» | Мастика битум-полимерная | Наплавляемая гидроизоляция «Техноэласт» | Гидроизоляционная пропитка «МультиПротект-П» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адгезия к бетону, МПа | 2,6 | 0,4 | 0,45 | 2,5 |
| Водопоглощение по массе покрытия, % | 5 | нет | до 0,4 (через 24ч) | нет |
| Влагонепроницаемость на бетоне М200 | W 8-W 20 (в зависимости от структуры бетона) | W 0,3 в течение 10 мин. | W 0,1 при толщине слоя 3мм. | Гидроизоляция – W 8; Гидроизоляция + 2слоя защитной пропитки обеспечивают – W 14 |
| Время схватывания, ч | 2 | 8 | 10 | не более 1 часа при +20°С (по покрытию можно ходить уже через 1,5-2 часа) |
| Полное структурирование покрытия | через 5-7 суток (в течение 3 суток покрытие необходимо увлажнять) | через 8-12 часов | через 15-20 часов | через 5-7 суток |
| Расход, кг/м2 (бетон М200) | 0,7-0,9 | 1,5-2,0 (при толщине слоя 2 мм) | 0,9-1,0 | 0,3-0,4 Гидроизоляция 0,1-0,15 Защитная пропитка |
| Подготовка поверхности | Обильно увлажнить | Тщательно просушить | Влажность основания до 5% | Влажность основания до 12-15%. |
| Температура окружающей среды при нанесении изоляции | не ниже +5°С | изделия не ниже +5°С мастики не ниже +15°С | не ниже +5°С и относительной влажности воздуха до 80% | от -20° до +35°С и относительной влажности воздуха 80-90%. |
| Рекомендуемое количество слоев | 2 (межслойная сушка - 2-3 часа) | 2 (межслойная сушка - 5-6 часов) | 2-3 (межслойная сушка не менее 10 часов) | 2-3 (межслойная сушка не менее 1 часа) |
| Способы нанесения | оштукатуривание | шпателем или кистью (в зависимости от вязкости) | наплавление с применением газовых горелок | кистью, валиком, распылителем |