Полимерный клей для дизайна ландшафта и интерьера

«МультиПротект-ПУ»

Область применения:

Полимерный клей «МультиПротект-ПУ» применяется для склеивания природного камня, мраморной и гранитной крошки, речной гальки, цветного стекла, декоративного песка при устройстве дорожек, бордюров, каменных входных ковриков, альпийских горок, водопадов, каскадов, склонов, отмостков и фасадов зданий, ступеней, декоративных плиток, дна и стен бассейнов.

С помощью полимерного клея «МультиПротект-ПУ» Вы сможете создавать эксклюзивный декор — декорировать зеркала, изготовливать рамки, наличники, вензели, что сделает Вас профессиональным дизайнером. При создании интерьера помещений самостоятельно можно изготавливать как плитки небольшого формата для последующего их приклеивания на фасад или стены, так и целиком живописные монолитные ковры или крупногабаритные плиты для входных групп.

Эксклюзивные достоинства клея:

- Однокомпонентный состав, отверждаемый влагой воздуха;

- Широкий спектр склеиваемых материалов;

- Высокая механическая прочность;

- Экологичен, долговечен, морозоустойчив;

- Не подвержен развитию плесени и грибка;

- Простота изготовления декоративных изделий любой формы;

- Возможность колерования и тонирования в любой цвет;

- Любые воплощения фантазий дизайнера.

Для изготовления изделий или покрытий необходимо взять наполнитель (камень, декоративное стекло, песок, зерна кофе, различные крупы и т.п.) и перемешать с клеем «МультиПротект-ПУ» в сухой емкости: бетономешалке, путем пересыпания смеси из емкости в емкость или другим способом в зависимости от объема смеси.

Поверхность наполнителя должна быть очищена от грязи, пыли и различных замасливателей. Рекомендуемая толщина покрытия для пешеходной нагрузки составляет 2-3 см (в зависимости от фракции наполнителя), для автомобильной парковки — 3-5 см.

Основание, на которое выкладывается смесь, должно быть сухим и соответствующе подготовленным под заданные нагрузки. Количество клея варьируется от 2% до 8% от массы наполнителя в зависимости от фракции. Чем мельче фракция наполнителя, тем больше необходимо клея. Так, например, для склеивания декоративного песка необходимо 7-10% клея, для каменной крошки (фракция 3-5 мм) необходимо 2,5-3% клея. Для крупных камней (фракция более 1 см) необходимо 2-2,5% клея.

Допускается введение в состав клея сухих пигментов, колеровочных паст на масляной основе, люминофоров.

Полная полимеризация покрытия — 3-5 суток. В случае загрязнения готовых изделий и покрытий допускается мытье аппаратами высокого давления с применением моющих средств.

Технические характеристики клея:

| 1. Внешний вид | бесцветная или желтоватая вязкая жидкость |
| --- | --- |
| 2. Срок хранения | 1 год |
| 3. Жизнеспособность, ч | не менее 1 |
| 4. Условная вязкость ВЗ-246, сопло 6, с | 150-200 |
| 5. Массовая доля полимера, не менее % | 85 |
| 6. Время отверждения до технологической прочности, ч | 24 |
| 7. Прочность при отслаивании клеевого соединения через 7 сут, Н/см, не менее | 8 |
| 8. Истирание, цикл | не менее 230 |

Меры безопасности:

Аналогичны мерам безопасности при работе с органорастворимыми лакокрасочными материалами типа ХВ, НЦ, ПУ, ПФ и т.д. На светлых основаниях при сильном воздействии ультрафиолета возможно поверхностное изменение оттенка. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Плотно закрывать тару.

Фасовка:

1л; 2.4л; 5л; 20л; 200л.