## Полиуретановый лак «МультиПротект® – Эко» на водной основе. Глянцевый. Полуматовый.  Матовый.

Область применения: Полиуретановый лак «МультиПротект®-Эко» применяется в качестве защитно-декоративной обработки полимерных, бетонных, каменных, деревянных поверхностей (двери, мебель, паркет, вагонка, деревянная обшивка стен, пола, потолков), а также в качестве финишной отделки пола, для запечатывания декоративных чипсов и защиты пола от истирания. Защищает от излишнего попадания влаги, перепадов температур, упрочняет основание. Лак не содержит в составе органических растворителей и легковоспламеняющихся веществ.

Способ применения: Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи и пыли, быть прочной. Не должна содержать масляных и жировых загрязнений. Перед нанесением лак тщательно перемешать. Наносить лак кистью, валиком, распылителем при температуре выше +5ºС в несколько слоев: в один – два прохода с расходом лака 80 – 100 г/м2 за один проход для малопористых и гладких поверхностей и в два – три прохода с расходом 150 – 200 г/м2 – для пористых и шероховатых поверхностей. Для получения окрашенных или светящихся в темноте покрытий в лак добавляют сухой пигмент, люминофор, колерующую или тонирующую пасту на водной основе. Время высыхания составляет 2 – 3 часа при температуре +20ºС. Полная полимеризация 3 – 5 суток.

Меры предосторожности: Хранить и транспортировать лак необходимо при температуре выше +5ºС не допуская замораживания, вдали от детей, приборов отопления и прямых солнечных лучей в закрытой герметичной таре. Не допускать попадания лака внутрь организма, на кожу и глаза. Работать в проветриваемом помещении.

Состав: эмульсия полиуретановая, эмульсия светостабилизатора, целевые добавки, матирующий агент.

Технические и физико-механические характеристики:

|  | Однокомпо-нентный (глянцевый, полуматовый, матовый) | Двухкомпонентные лаки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обычной эластичности | Эластичный |
|  |  | матовый | полуматовый |  |
| Время высыхания до потери липкости, ч | 3 | 4 | 8 | 4 |
| Маятниковая твердость(через 7 дней), сек | 50 | 90 | 168 | 25 |
| Истираемость, мг, (нагрузка 10Н, 1000 оборотов) | 33 | 40 | 35 | 30 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 32 | 35 | 50 | 35 |
| Рекомендуемый расход за один проход, кг/м2 | 80 | 60 | 90 | 60 |
| Удлинение при разрыве, % | 2-10 | 12-15 | 12-15 | 280 |
| Прочность при растяжении, МПа | 25-45 | 32-40 | 32-40 | 9 |
| Сопротивление раздиру, Н/мм | 28-30 | 34-38 | 35-40 | 35 |